Impact de la réflectivité solaire dans la simulation énergétique du bâtiment

- Maxime Doya1, Emmanuel Bozonnet1 et Francis Allard1

1 LEPTIAB. – Université de La Rochelle
Pôle Science et Technologie, Av. Michel Crépeau 17042 La Rochelle Cedex 1

mdoya@univ-lr.fr

RESUME. L’utilisation de peintures sélectives froides sur l’enveloppe des bâtiments permet de réduire directement la charge thermique liée aux apports solaires. Dans un environnement urbain dense, cette technique peut être mise en œuvre à grande échelle en toiture ou aux façades des bâtiments et atténuer ainsi le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Le travail présenté met en avant les variations sur la valeur de réflectivité solaire d’une surface annoncée suite à une caractérisation en laboratoire et sa valeur effective en conditions réelles.

MOTS-CLÉS : propriétés radiatives – microclimat urbain – peintures sélectives froides

ABSTRACT. Modified heat and mass transfer in the urban built and anthropogenic loads contribute to the urban heat island phenomenon as to the deterioration of building energy efficiency. The scope of this study is to define the impact implied by the modification of radiative properties at the urban surfaces that can be achieved by using selective cool-colored coatings initially developed for roofing. The work highlights a method to assess the evolution of radiative properties with time. Finally, a simulation points out the consequences on the building energy demand.

KEYWORDS : Radiative properties, urban microclimate, selective cool paints

- Introduction

Le traitement du phénomène d’îlot de chaleur urbain est une problématique forte dans le domaine des bâtiments, en particulier en conditions de canicule. L’utilisation de revêtements dits sélectifs froids, à haute réflectivité solaire et haute émissivité dans les grandes longueurs d’onde, est une stratégie souvent envisagée pour réduire les températures de surface et d’air et la demande énergétique des quartiers denses. L’aspect de ces revêtements est volontiers imaginé de teinte blanche, une palette de couleurs étendue ayant toutes les propriétés radiatives requises a été récemment développée (Levinson, et al. 2007, Synnefa, et al. 2007). Les performances thermiques et énergétiques de ces produits ont pu être démontrées lorsqu’elles sont appliqués aux toitures de bâtiment isolés (Akbari, et al. 2008) ou aux façades des bâtiments dans la configuration de géométrie « canyon » que l’on retrouve dans les environnements denses (Doya 2010). L’un des arguments souvent opposé à l’utilisation de ce type de produit est la dégradation dans le temps de ses performances liées à l’évolution des propriétés radiatives par encrassement et usure. Nous présentons ici le développement d’une méthode expérimentale qui permet de prendre en compte ces variations par la mesure du bilan énergétique instantané sur une période donnée afin d’estimer une absorptivité solaire effective. Ces absorptivités solaires effectives, déterminées sur 5 mois de mesure à La Rochelle, sont ensuite utilisées dans un modèle simple de parois. Cette partie permet d’évaluer la différence de performance par rapport à des absorptivités solaires obtenues par une mesure spectrophotométrique classique en laboratoire.

- État de l’art : peintures sélectives froides

Parmi les techniques existantes, l’université d’Athènes a développé des peintures sélectives froides en mélangeant des pigments traditionnels et des pigments inorganiques incolores très réfléchissants dans les proches infrarouges (Synnefa, et al. 2007).

  - Mesure de la réflectivité solaire en laboratoire

Des échantillons « cool » de peintures sélectives (Université d’Athènes) ont été comparés en termes de réflectivité solaire, émissivité grandes longueurs d’onde et performance thermique à des peintures « standard » de même teinte de fabrication traditionnelle (fournisseur local). La réflectivité spectrale de ces couples standard / cool ont été mesurée avec un spectrophotomètre à sphère intégrante entre les longueurs d’onde 250 et 2500nm pour ensuite être pondérées par l’intensité d’énergie contenue dans un spectre solaire normalisé. Cette caractérisation spectrale est illustrée dans la  Figure 1 par une comparaison de la réflectivité spectrale d’une peinture standard de teinte anthracite et de son équivalent préparé « cool ».

- Figure 1 : Réflectivité spectrale et spectre solaire normalisé

La distribution de l’énergie dans le spectre solaire normalisé peut être calculée pour 3 sous-domaines de longueurs d’ondes, les ultraviolets, les visibles et les proches infrarouges. Ils contiennent 5%, 43% et 52% de l’énergie respectivement. Cette distribution normalisée est évidemment variable pour un spectre réel dépendant notamment des caractéristiques de la masse atmosphérique, de la latitude et de l’angle solaire. La peinture cool conserve une réflectivité spectrale dans les visibles identique à celle préparée « traditionnellement », ce qui confirme leur teinte identique. Dans les proches infrarouges, sa réflectivité spectrale est maximisée ce qui permet d’obtenir une réflectivité solaire (intégrée et pondérée sur 250-2500nm) de 0,26 au lieu des 0,07 affichés par la peinture classique.

  - Résultats pour 9 échantillons de peintures

Les mesures de réflectivité spectrale (réflectivité diffuse et spéculaire) ont été effectuées à l’Université d’Athènes sur un spectrophotomètre à sphère intégrante modèle CARY5000. Les mesures de calibration de l’appareil sont effectuées avec un échantillon blanc recouvert uniformément de PTFE (Polytetra-fluoroethylene), qui fournit une réflectivité supérieure à 96% dans le spectre 200-2500nm et plus grande que 99% dans la gamme 350-1800nm. La réflectivité solaire est obtenue en pondérant les mesures de réflectivité spectrale par le spectre solaire normalisé spécifié par la norme ASTM G173-03. Les réflectivités intégrées sur les 3 domaines composants le spectre solaire et la réflectivité solaire totale pour 7 de nos 9 échantillons (sur substrat de type plaque en cuivre) sont retranscrites dans le Tableau 1.

- Tableau 1 : Récapitulatif des réflectivités spectrales mesurées des 8 revêtements testés

| N° | Couleur et substrat | Réflectivité solaire spectrale, ρλ |  |  |  | Émissivité grandes longueurs d’ondes, εGLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Longueurs d’ondes (µm) | UV (0,28 - 0,38) | VIS (0,38 - 0,78) | PIR (0,78 -2,5) | Totale (0,28 - 2,5) | GLO (5,0 – 50,0) |
| 1 | Blanc Classique | 0.095 | 0.900 | 0.879 | 0.865 | 0.87 |
| 2 | Vert COOL | 0.069 | 0.127 | 0.426 | 0.254 | 0.89 |
| 3 | Vert Classique | 0.065 | 0.06 | 0.107 | 0.08 | 0.88 |
| 4 | Anthracite COOL | 0.08 | 0.102 | 0.413 | 0.235 | 0.88 |
| 5 | Noir Classique | 0.091 | 0.081 | 0.045 | 0.05 | 0.89 |
| 6 | Bleu COOL | 0.197 | 0.223 | 0.383 | 0.292 | 0.84 |
| 7 | Bleu Classique | 0.083 | 0.121 | 0.234 | 0.169 | 0.88 |

La réflectivité des produits cool dans les proches infrarouges est multipliée de 1,7 (bleu) à 9,5 (noir) en conservant des teintes analogues ( 6-40% réflectivité dans les visibles). La réflectivité solaire est ainsi augmentée de 0,11 à 0,21 pour trois coloris très foncés.

- bilan énergétique à la surface d’échantillons de peinture standard /cool

Le banc expérimental exposé en extérieur sur la toiture d’un bâtiment de l’université de La Rochelle (h=14m) est relié à une station d’acquisition qui permet la mesure simultanée de la température de surface de 9 échantillons de peintures ainsi que des flux radiatifs incidents.

  - Protocole expérimental

Le champ de vision du banc n’est pas obstrué et on peut considérer que le rayonnement de grandes longueurs d’onde incident est uniquement dû à l’atmosphère. On dispose aussi d’une sonde d’humidité température pour l’air et d’un anémomètre – girouette pour la vitesse et direction de l’écoulement qui permettent d’accéder de manière expérimentale aux différentes composantes du bilan énergétique à la surface de nos échantillons. Les peintures étudiées (Figure 2) sont appliquées à la surface d’un montage fait de deux feuilles de Kapton© (isolant) recouvertes d'une mince pellicule de cuivre épaisse de 25 µm, prédécoupées en disque de 15cm de diamètre, et encollées sur un thermocouple de type K. La conductivité thermique élevée du cuivre ajoutée à la faible épaisseur du disque permet de supposer que la température mesurée est équivalente à la température du film de peinture.

| Figure 2 : photographies du montage réalisé en toiture de l’université de La Rochelle À gauche : 4 paires d’échantillons de couleurs identiques (Cool / standard) et 1 blanc À droite : le radiomètre, l’anémomètre-girouette et la sonde humidité température de l’air |  |
| --- | --- |

La face arrière de nos échantillons de cuivre repose sur un support réalisé en matériaux isolants (3 couches pour une épaisseur de 12 cm). Le flux conduit est donc quasiment négligeable devant les autres composantes du bilan énergétique, mais nous avons, pour plus de précision, calculé ce flux conduit avec un modèle de facteurs de réponse thermique. L’équation de bilan de surface en période sèche pour chaque échantillon s’écrit:

| αsol⋅Esol+εGLOEatm−σ⋅TS4+hC⋅Tair−TS=−ϕCd | [1] |
| --- | --- |

L’émissivité aux grandes longueurs d’onde, εGLO a été mesurée avant exposition grâce à un émissiomètre portable (D&S Measurement, modèle AE). Les mêmes mesures effectuées après 6 mois d’exposition en extérieur n’ont pas révélé de modification. L’éclairement solaire Esol (0,3 - 2,8µm), le rayonnement atmosphérique Eatm (4,5 - 42 µm), la température de surface TS et la température de l’air Tair  sont mesurés. αsol représente l’absorptivité solaire effective de la surface, et hC le coefficient de convection qui peut se calculer grâce à la vitesse du vent et aux équations semi-empiriques utilisées pour les plaques planes. φCd est le flux de chaleur conduit en face arrière de l’échantillon. L’ensemble des données physiques mesurées pour les différentes composantes du bilan thermique doivent nous permettre de constater les performances réelles de nos échantillons sous le climat Rochelais.

  - Performances Thermiques

La Figure 3 représente les courbes de fréquences cumulées de la différence de température entre l’échantillon standard et l’échantillon cool de 3 coloris pour 4 mois et demi d’exposition. Les données traitées représentent 7464 mesures diurnes. On constate pour les trois couples qu’en moyenne (µ), la température de surface des peintures cool est plus fraîche que celle des échantillons standards d’environ 1°C sur la période diurne. On s’aperçoit aussi que sur cette période, pendant 2, 9 et 10% du temps respectivement pour le vert, le bleu et le noir/gris, l’échantillon standard est plus frais que l’échantillon cool de moins d’1°C (ΔT négatif). Ce phénomène est observé pour les premières minutes d’ensoleillement lorsque la température des échantillons est encore influencée par l’équilibre thermique atteint pendant la nuit. En effet, εGLO pour les produits bleus et anthracite cool est plus faible de 0,03 que pour les produits standards, engendrant une température de surface plus élevée d’environ 0,5°C à l’équilibre nocturne.

Figure 3 : Probabilité d'occurrence d'une différence de température de surface entre les paires d'échantillons standards et cool sur quatre mois

Le revêtement cool permet ici d’obtenir des réductions de température de 2 à 8°C pendant 10-25% du temps. Bien que découplé du système bâtiment, un objectif recherché par utilisation de ces peintures est vérifié, les maximas de température lors des périodes de surchauffe sont effectivement correctement écrêtés.

  - Détermination de l’absorptivité solaire effective

Sur notre banc expérimental, les inconnues du bilan énergétique sont les coefficients de convection et les propriétés radiatives relatives au rayonnement solaire des échantillons de peintures après exposition aux intempéries.

    - Détermination du coefficient de convection

Le coefficient de convection surfacique est considéré identique pour l’ensemble des disques collés sur leur support. Cette hypothèse a été exprimée en supposant que pour la dimension des disques (Ø15 cm) et la similarité des températures atteintes par leur surface, le flux de chaleur échangé par convection naturelle devait rarement prédominer sur l’échange par convection forcée en toiture. Les mesures de vitesse du vent en toiture ont montré que seules 10% des mesures se situaient sous les 1m/s. L’équation de bilan pour chaque disque i lors de la période nocturne peut s’écrire de la manière suivante :

| hC=ϕcd,i+εGLO,i.σ.TS,i4−EatmTair−TS,i | [2] |
| --- | --- |

Ce hC nocturne peut être entièrement déterminé grâce à notre dispositif expérimental. Le seul paramètre éventuellement variable dans les 5 mois d’exposition est l’émissivité aux grandes longueurs d’ondes, mais elle a été vérifiée en fin d’expérience sans changement significatif. Conventionnellement dans la littérature (Incropera, et al. 2007), le coefficient de convection d’une surface horizontale s’exprime avec des lois linéaires ou logarithmiques :

| hC=Ah×Vventmh+Bh | [3] |
| --- | --- |

Avec le coefficient Ah et mh lié à la vitesse du vent Vvent et donc à la convection forcée et le coefficient Bh lié à la convection naturelle. Nous définissons alors la fonction de résidu suivante [4] que nous introduisons dans un algorithme de minimisation qui permet de minimiser la somme des différences au carré entre le modèle empirique de hC et sa valeur expérimentale mesurées par bilan thermique (Yfit) en faisant varier Ah, mh et Bh.

| résidu=itAh.Vventmht+Bh−Yfitt2 | [4] |
| --- | --- |

Les résultats de cette minimisation simultanée pour tous les disques permettent pour un modèle linéaire d’obtenir un écart type moyen entre le modèle et la mesure de + /-3W/m².K. Avec une erreur plus forte pour les faibles vitesses de vent (incertitudes liées à l’utilisation d’anémomètre mécanique avec valeur seuil de démarrage) et les faibles ΔT (incertitude liée aux gradients entre la température d’air de référence et celle au dessus du support).

    - Détermination simultanée de hC et des 9 absorptivités solaires effectives

Par une méthode similaire il est possible de retrouver simultanément les absorptivités solaires de nos échantillons et leur coefficient d’échange hC commun en période diurne. De la même manière, la fonction d’ajustement suivante est utilisée pour chaque échantillon i :

| hc⋅Tair−TS,iEsol+αi=εi⋅σTS,i4−Eatm+ϕcd,iEsol | [5] |
| --- | --- |

Le but étant de trouver quelles valeurs des paramètres expérimentaux variables à gauche de l’équation [5] (loi de comportement de forme linéaire), et de ses coefficients hC et α, vont donner le meilleur ajustement par minimisation sur les termes mesurés exprimé par l’expression f(ε) dans le membre de droite (Yfit) soit :

| résidu=itAh.Vventt+Bh.Tairt−Ts,itEsolt−αi−Yfitt2 | [6] |
| --- | --- |

La Figure 4 illustre les résultats obtenus pour les absorptivités solaires effectives de 4 des 9 échantillons ajustées ainsi que le coefficient de convection obtenu avec une loi linéaire pour 4500 valeurs diurnes du bilan thermique pour chaque disque. En ordonnées est représentée le flux de chaleur convectif divisé par l’ensoleillement et en abscisses l’écart ΔT divisé par l’ensoleillement. La pente de l’ensemble de droites obtenues sur chaque graphique est dépendante de la vitesse du vent. L’ordonnée à l’origine représente l’absorptivité solaire ajustée pour chaque disque (retranscrite au dessus des graphes). Les croix rouges représentent la loi de comportement mesurée par bilan énergétique. Les ronds verts sont les résultats du modèle linéaire avec ses coefficients optimisés. On remarque que les points obtenus par mesures et les points obtenus par l’optimisation du modèle empirique sont fidèles. L’écart type moyen obtenus est de 4,9 W/m². Les réflectivités solaires effectives ainsi obtenues sont plus fortes que leurs valeurs initiales mesurées par spectrophotométrie (Tableau 1). On remarque une différence de 10% pour les peintures claires et de 20 à 30% pour les produits colorés. Parmi les raisons de cette différence, il faut prendre en compte de la variation régulière du spectre solaire réel par rapport au spectre solaire standardisé, ce qui donne une réflectivité effective moyenne des échantillons.

Figure 4 : Ajustement des valeurs des réflectivités solaires et du hC sur le banc expérimental - valeurs ajustées en vert (ronds) et valeurs de mesures en rouge (croix)

Les dégradations des propriétés radiatives au cours de la période de mesures semblent très importantes, habituellement la réflectivité solaire perdue ou gagnée par les peintures et de 3 à 5% dans l’année, mais on a constaté visuellement un éclaircissement conséquent des échantillons (réflectivité spectrale des visibles). Cette augmentation de la réflectivité est notamment due au dépôt de composés salins transportés dans l’air à La Rochelle. Lors du calcul des performances liées à l’utilisation des peintures sur un bâtiment, les résultats peuvent s’avérer différents selon la méthode de détermination des propriétés radiatives.

- impact thermique relatif sur une paroi horizontale

L’impact des revêtements sélectifs froids sur une toiture terrasse est calculé à l’aide d’un modèle simplifié de paroi pour La Rochelle (Doya 2010). La demande énergétique, par m² de toiture, liée au remplacement du produit standard par le produit cool est observée selon les propriétés radiatives initiales, puis selon celles obtenues par optimisation des bilans thermiques. Les résultats de la simulation sont restitués pour une toiture terrasse en béton de 12cm, isolée selon la RT2005 (Rth = 3,45 K.m²/W) et non-isolée dans le Tableau 2. L’augmentation de la réflectivité solaire des produits constatée par notre méthode d’optimisation simulée par notre modèle simplifié montre une réduction de la demande annuelle par m² de toiture peinte avec les revêtements standards et cool de 11-13% pour le cas non isolé, et de 14-16% pour le cas isolé. Le revêtement cool entraîne un gain sur la demande énergétique d’été et des pertes durant d’hiver, le tableau donne une valeur annuelle nette. Pour les réflectivités solaires théoriques, le revêtement vert cool par rapport au vert standard est susceptible de diminuer la demande annuelle de 2,9 à 26,7 kWh/m².an selon l’isolation (9,5 à 11,4%).

Tableau 2 : Demande énergétique annuelle par m² de toiture et température de surface pour 2 coloris pendant les 158 jours été / hiver simulés

| Échantillon et méthode de mesure de l’absorptivité solaire | Demande d’énergie annuelle (kWh/(m².période)) Avec – et sans isolation |  | % de réduction performance énergétique Avec – et sans isolation | Réduction de ΔTS max Standard / cool (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standard | Cool |  |  |
| Vert / αSOL théorique | 22,3 – 253,5 | 25,1 – 280,2 | 9,5% – 11,4% | 6,8 |
| Vert / αSOL effectif | 19,4 – 227,0 | 21,8 – 249,0 | 8,9% – 10.9% | 5,6 |
| Noir / αSOL théorique | 22,6 - 256,5 | 25,6 – 284,8 | 9,9% – 11,8% | 7,2 |
| Noir / αSOL effectif | 19,8 - 230,7 | 22,0 - 251,2 | 8,2% – 10,0% | 5,2 |

Pour les réflectivités effectives sur 5 mois d’exposition, les gains seraient de 2,4 et 22,1 kWh/m².an (8,9 à 10,9%). Les évolutions simulées pour le revêtement noir anthracite sont identiques. La réduction de la demande engendrée par l’augmentation de la réflectivité solaire de tous les échantillons est plus significative que la baisse des performances pour les produits cool (moins de 1%).

- Conclusions

Dans cet article est développée une méthode complémentaire à l’analyse spectrophotométrique classique pour déterminer les réflectivités solaires d’échantillons de surface. Elle prend en compte l’évolution du spectre solaire réel et des propriétés radiatives de surfaces.  On a pu constater des différences de 10 à 30% avec les réflectivités mesurées en laboratoire. A La Rochelle, la réflectivité solaire a augmenté avec les dépôts atmosphériques. Les changements sur la demande énergétique annuelle évalués pour la modification des absorptivités solaires d’une toiture-terrasse, ont montré des réductions de l’ordre de 2 à 27kWh/m².an, selon l’isolation et peu de changements sur la performance des produits cools par rapport aux produits standards (1%). Finalement, les variations des propriétés radiatives dans le spectre solaire et dans le temps ont un impact sur les performances des enveloppes de bâtiment mais ne sont actuellement pas prises en compte dans les logiciels de simulation.

- Bibliographie

H. Akbari and R. Levinson (2008) "Evolution of cool-roof standards in the US", Advances in Building Energy Research, earthscan, Vol. 2, p. 1-32.

M. Doya (2010) "Analyse de l'impact des propriétés radiatives de façades pour la performance énergétique de bâtiments d'un environnement urbain dense", Université de La Rochelle, Thèse de doctorat, 270 p.

F. P. Incropera, D. P. De Witt, Bergman and Lavine (2007) "Fundamentals of Heat and Mass Transfer", Book Fundamentals of Heat and Mass Transfer, john Wiley & Sons, 5th edition

R. Levinson, P. Berdahl, H. Akbari, W. Miller, I. Joedicke, J. Reilly, Y. Suzuki and M. Vondran (2007) "Methods of creating solar-reflective nonwhite surfaces and their application to residential roofing materials" Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 91, 4, p. 304-314

A. Synnefa, M. Santamouris and K. Apostolakis (2007) "On the development, optical properties and thermal performance of cool colored coatings for the urban environment" Solar Energy, Vol. 81, 4, p. 488-497