## Slide 1
Travail présenté par
Joelle AL FAKHOURY
Sous la direction de messieurs
Emmanuel ANTCZAK
Joseph DGHEIM
Emilio SASSINE
Yassine CHERIF
Vers une meilleure compréhension des transferts de chaleur dans un mur de maçonnerie modélisé en 3D
Conférence IBPSA France - Châlons en Champagne – 2022

## Slide 2
Problématique :
Etude des parois en maçonnerie de type blocs béton pour une application aux constructions Libanaises
Climat contraignant (chaud et sec en été, frais et humide en hiver en fonction de l’altitude (de 0m à 3088m) et de la proximité de la mer)
Logements majoritairement non isolés, mais chauffés et climatisés
Production artisanale des matériaux de construction (granulats, maçonnerie…)
Démarche :
Approche expérimentale :
Caractérisation thermique des constituants de la paroi (blocs et mortier d’assemblage) en laboratoire
Etude d’une paroi classique (1m²) sous conditions contrôlées: sollicitations harmoniques et stochastiques
Approche numérique :
Modélisation de la paroi sous Comsol Multiphysics®
Objectif :
Valider le modèle numérique sur une paroi classique
Etudier les transferts thermiques en modulant la composition de la paroi (nature des blocs, géométrie, lame d’air, matériaux recyclés…)
A terme , proposer des configurations de parois améliorant leurs performances à partir de solutions peu coûteuses avec des matériaux issus du recyclage ou des circuits courts (Liban)

## Slide 3
Caractérisation thermique des composants d’une paroi classique
Approche expérimentale
Montage expérimental pour l'étude thermique du mur
Mortier d’assemblage
Bloc béton
Emplacement des capteurs de flux et de température côté de ambiance du laboratoire (LA) (a) et côté enceinte régulée (CB) (b)
(a) (b)
Coupe horizontale de l’ensemble mur-enceinte régulée

## Slide 4
Approche numérique
Conditions aux limites et matériaux constitutifs
Evolution de la température du mur face exposée à l’enceinte et face exposée aux conditions ambiantes du laboratoire
Densités de flux surfaciques modélisées et mesurées

## Slide 5
Merci pour votre attention