## Slide 1
Influence des transferts de masse sur la mesure de la conductivité thermique des isolants biosourcés hygroscopiques
Conférence Francophone de l'International Building Performance Simulation Association
19/20 Mai 2022, Châlons en Champagne
Machhour EL ASSAAD, Thibaut COLINART, Thibaut LECOMPTE

## Slide 2
Plan
2
1
3
4
5
Introduction
Procédure expérimentale
Résultats expérimentaux
Résultats numériques
Conclusions

## Slide 3
«
1
«
3
«
2
«
4
«
5
Conférence IBPSA 19/20 Mai 2022, Châlons en Champagne
Introduction
PHD. EL ASSAAD Machhour
3/10
Contexte
?
Problématique
La directive RE2020 incite à l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction et la rénovation.
La connaissance de la conductivité thermique humide est nécessaire pour estimer la consommation énergétique des bâtiments
Migration de l’humidité sous l’effet du gradient de température qui conduit à une redistribution de l’humidité.
T chaud
T froid
Zone saturé
Zone sèche
Flux thermique
Flux d’humidité

## Slide 4
«
1
«
3
«
2
«
4
«
5
Conférence IBPSA 19/20 Mai 2022, Châlons en Champagne
Procédure expérimentale
PHD. EL ASSAAD Machhour
4/10
1. Pré-conditionnement à 23 °C et à HR = 0, 50, 80 et 90 %
2. Placement des capteurs HygroPuce de Waranet
0
1
2
3
Fibre de bois
4
Capteurs T, HR
Plaque chaude
Plaque froide
Fluxmètres
4 cm
3. Enveloppé avec un sac en polyéthylène imperméable
4. Placement à l'intérieur de l'appareil HFM pour mesurer sa conductivité thermique
Isolant en fibre de bois d'une épaisseur de 40 mm et d'une densité sèche de 50 kg.m-3

## Slide 5
«
1
«
3
«
2
«
4
«
5
Conférence IBPSA 19/20 Mai 2022, Châlons en Champagne
Résultats expérimentaux
PHD. EL ASSAAD Machhour
5/10
Tmoy=23°C / ΔT=10
étape « rough » 110 mins
étape « fine » 400 mins
Durée totale = 538 min = 9 heures
Les valeurs recommandées:
Les valeurs choisis:
étape « rough »
variation de 1 % pendant 10 lectures consécutives (chaque minute)
étape « fine »
0,1 % pendant 25 lectures consécutives
0,2 % pendant 10 lectures consécutives

## Slide 6
«
1
«
3
«
2
«
4
«
5
Conférence IBPSA 19/20 Mai 2022, Châlons en Champagne
Résultats expérimentaux
PHD. EL ASSAAD Machhour
6/10
HR= 50%
HR= 80%
Comportements similaires à 50 et 80 %HR ;
Redistribution de HR plus lente pour HR élevé
(de 78 à 900 min)
Pas d’influence de T sur le champ de HR
Influence de △T sur le champ de HR (plus marquée à HR élevé)

## Slide 7
«
1
«
3
«
2
«
4
«
5
Conférence IBPSA 19/20 Mai 2022, Châlons en Champagne
Résultats expérimentaux
PHD. EL ASSAAD Machhour
7/10
ΔT= 10
Tmoyenne=23°C
Conductivité thermique (Tmoyenne=23 °C, ΔT=10 °C) | 0 %HR | 50 %HR | 80 %HR | 90 %HR
Première valeur | 0,0323 | 0,0336 | 0,0371 | 0,0426
Autres valeurs | 0,0322 | 0,0328 | 0,0331 | 0,0342
l augmente avec T et HR
Première valeur de l plus grande que le reste.
Différence entre ΔT= 10 et ΔT= 20 marquée pour HR élevé

## Slide 8
«
1
«
3
«
2
«
4
«
5
Conférence IBPSA 19/20 Mai 2022, Châlons en Champagne
Résultats numériques
PHD. EL ASSAAD Machhour
8/10
Equations des transferts hygrothermiques (modèle de Künzel)
Equation de transfert thermique
9.5%
9 heures
25 heures

## Slide 9
«
1
«
3
«
2
«
4
«
5
Conférence IBPSA 19/20 Mai 2022, Châlons en Champagne
Conclusion
PHD. EL ASSAAD Machhour
9/10
La redistribution d’humidité a influencé les flux de chaleur a la surface de l’échantillon.
Cet influence augmente avec l’augmentation du différence du température et l’humidité relative moyenne
L'équilibre hygrothermique ne peut pas être atteint lorsque les critères d'équilibre définis dans le dispositif sont respectés, et la conductivité thermique peut être surestimée pour les échantillons humides.

## Slide 10
Merci pour votre attention !
thibaut.colinart@univ-ubs.fr